KRAKÓW dnia: 2022-11-17

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                       w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                             na ”Remont laboratorium nr 537 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii                      i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24                 w Krakowie.” – znak sprawy KA-2/133/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz                      z wyjaśnieniami.

1.  Prosimy o podanie parametrów technicznych ( specyfikacji technicznej ) parapetu kamiennego w pom. laboratorium szer. ok.40 cm

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych ( specyfikacji technicznej ) blatów roboczych laboratoryjnych z przystosowaniem do montażu osprzętu laboratoryjnego - granitowe do pracy ze stężonymi odczynnikami chemicznymi, odporne na zarysowania

Do wyceny należy przyjąć parapety i blaty z materiału o parametrach nie niższych niż : Zestaw 7- 9 % żywicy, 91-93 % marmuru

| Gęstość | EN 14617-1 | 2500 - 2650 Kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość | EN 14617-1 | < 0,15 % |
| Wytrzymałość na zginanie | EN 14617-2 | 15 - 25 MPa |
| Odporność na abrazję | EN 14617-4 | 37 - 40 mm |
| Odporność na działanie mrozu | EN 14617-5 | KMf25 0,8 - 1,2 |
| Odporność na szok termiczny | EN 14617-6 | Dm% < 0,12 % |
|  |  | DRf20% < 30 % |
| Odporność na uderzenie | EN 14617-9 | 1,0 - 2,0 J |
|  |  | > 1,5 J |
| Odporność chemiczna | EN 14617-10 | C1 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej | EN 14617-11 | 16 - 26 x 10-6 °C-1 |
| Stabilność wymiarów | EN 14617-12 | Klasa A (<0,3 mm) |
| Opór elektryczny właściwy | EN 14617-13 | Ps > 1010 Q |
|  |  | pv > 108 Q m |
| Wytrzymałość na ściskanie | EN 14617-15 | 90 - 150 MPa |
| Długość i szerokość | EN 14617-16 | ± 0,5 mm |
| Grubość | EN 14617-16 | ± 0,7 mm |
| Prostość boków | EN 14617-16 | ± 0,3 mm |
| Prostokątność | EN 14617-16 | ± 0,9 mm |
| Zagięcie środku | EN 14617-16 | ± 0,2% odnosi się do długości |
| Zagięcie krawędzi | EN 14617-16 | ± 0,2% odnosi się do długości |
| Krzywienie się | EN 14617-16 | ± 0,2% odnosi się do długości |
| Twardość Mohs | EN 101 | poniżej 3 Mohs |
| Przewodność cieplna | EN 12524 | 1,3 W/(m K) |
| Ognioodporność | EN 13501-1 | A2fl-s1 |
| Wytrzymałość na poślizg | EN 14231 | > 35 (suchy) |
|  |  | > 3 (mokry) |
| Wytrzymałość na poślizg | DIN 51130 | R9 |

3. Prosimy o udostępnienie rysunków z wymiarowanymi otworami pod przybory laboratoryjne, blaty tego typu należy wycenić jako gotowe prefabrykowane elementy przez producentów/dostawców,

Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości przygotowania rysunków warsztatowych. Wymiary do weryfikacji po dostarczeniu szafek  i sprzętu laboratoryjnego.

4. Prosimy o udostępnienie zestawienia szafek dostarczonych przez Użytkownika na stelażu, w celu szczegółowej wyceny zakresu prac

Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia zestawienia szafek.

ZAMAWIAJĄCY