Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji dachu budynku nr 1 w technologii bezspoinowej.

Renowacja dachu z papy

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i mycie ciśnieniowe

- zabezpieczenie obróbek kominowych, wyłazów przy pomocy siatek technicznych

- montaż dodatkowych kominków połaciowych odpowietrzających

- wymiana uszkodzonej nasady odpowietrzającej

- uszczelnienie warstwy podkładowej np. HYDRONYLON HP lub równoważny 
z wtopieniem siatki technicznej

- wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej np. HYDRONYLON HN lub równoważy na całą powierzchnię dachu

Konserwacja obróbek blacharskich (w tym: ogniomury, okapy na kominach, wyłazy)

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża przez oczyszczenie

- dokotwienie obróbek

- doszczelnienie łączeń i kołków siatką techniczną

- naniesienie warstwy antykorozyjno-podkładowej np. HYDRONYLON HMS(p) lub równoważny

- wykonanie warstwy nawierzchniowo-ochronnej np. HYDRONYLON HN lub równoważny na całej powierzchni obróbek blacharskich

Remont kominów wraz z malowaniem tynków

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża poprzez skucie luźnych tynków

- zagruntowanie emulsją głęboko penetrującą

- uzupełnienie tynków

- wtopienie siatki na kleju

- wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej np. HYDRONYLON HN lub równoważny na całej powierzchni kominów

Należy wziąć pod uwagę, że na powierzchni dachu zamontowana jest duża ilość instalacji.

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW

- Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej na całej powierzchni dachu (w postaci siatki poliestrowej lub z maty włókna szklanego) o wytrzymałości na rozciągnie nie mniejszej niż 300 N (w obu kierunkach) wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy – należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu.

- Klasa reakcji powłoki na ogień – nie więcej niż klasa E – wg. PN-EN 13501-1+A1:2010

- Odporność na przebicie dynamiczne – nie mniej niż 1000 mm – wg. PN-EN 12691:2007

- Wytrzymałość na rozciąganie powłoki (z wkładką zbrojącą) – nie mniej niż 5 MPa – wg. PN-EN ISO 527-3:1998

- Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm przez 24 h – wodoszczelna – wg. PN-B-24000:1997 ze zmianami wg opisu EOTA TR003

- Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Sporządziła: Natalia Michalak